混凝土立方体抗压强度检验报告

检测机构：晨曦工程质量检测有限公司

报告编号：CT-2026-002

检测类型：见证取样检测

报告日期：2026年8月19日

一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 建设发展有限公司 |
| 工程名称 | 嘉和苑一期项目 |
| 工程地址 | 某地建设开发区 |
| 施工单位 | xxx建设发展有限公司 |
| 监理单位 | xxx工程监理有限公司 |
| 见证单位 | xxx工程监理有限公司 |
| 见证人 | 专业监理工程师 |
| 取样人 | BIM咨询师 |
| 样品编号 | YP-002 |
| 工程部位 | 2层主体结构 |
| 制件日期 | 2026年7月22日 |
| 收样日期 | 2026年7月22日 |
| 检测日期 | 2026年8月19日 |
| 龄期 | 28天 |

二、检测依据与设备

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测依据 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010 |
| 仪器设备 | 微机控制电液伺服压力试验机（型号：YES-2000） |
| 设备编号 | JC-SB-012 |
| 校准有效期 | 2027年5月20日 |

三、样品信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 样品名称 | C30 商品混凝土标准养护试块 |
| 强度等级 | C30 |
| 试块规格 | 150mm×150mm×150mm（标准试块） |
| 样品数量 | 1组（3块） |
| 养护条件 | 标准养护（温度20±2℃，相对湿度≥95%） |
| 配合比编号 | PHB-C30-2026-018 |
| 生产厂家 | xxx混凝土有限公司 |

四、检测结果

| 试块编号 | 试件尺寸(mm) | 受压面积(mm²) | 破坏荷载(kN) | 单块抗压强度(MPa) | 强度代表值(MPa) | 达到设计强度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 150×150 | 22500 | 787.5 | 35.0 | — | — |
| 1-2 | 150×150 | 22500 | 810.0 | 36.0 | 35.7 | 119.0 |
| 1-3 | 150×150 | 22500 | 805.5 | 35.8 | — | — |

计算说明：

- 1.抗压强度计算公式：        ，其中P为破坏荷载，A为受压面积

- 2.强度代表值取三块试块强度的算术平均值

- 3.本组试块强度最大值与最小值均未超过中间值的15%，取平均值作为强度代表值

- 4.尺寸换算系数：标准试块取1.00

五、检测结论

经检测，该组C30混凝土标准养护试块28天龄期立方体抗压强度代表值为35.7MPa，达到设计强度等级的119.0%，符合设计及规范要求。

主检人员：__________（签字）

审核人员：__________（签字）

批准人员：__________（签字）

检测机构专用章：

（此处加盖检测报告专用章）